Zawór kulowy				V-003

- 1 częściowy

- redukcja przepływu

- gwint DIN 2999/BSP lub NPT

- ciśnienie WOG 	56 bar / 800 psi

- uszczelnienie	 RTFE

- temperatura 	–29’C do +200 C

| lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 |
| 2 | kula | 316 |
| 3 | gniazdo | RTFE |
| 4 | część wewnętrzna | 316 |
| 5 | trzpień | 316 |
| 6 | uszczelka | RTFE |
| 7 | dławica | 316 |
| 8 | podkładka | 316 |
| 9 | nakrętka | 316 |
| 10 | uchwyt | 304 |
| 11 | nakładka | plastik |

| wymiary mm |
| --- |
| DN |  | A | B | C | D | E | O |  |  | kg/szt |
| 8 | ¼” | 5 | 26 | 52 | 40 | 88 | 31 |  |  | 0,33 |
| 10 | 3/8” | 8 | 25 | 50 | 38 | 100 | 28 |  |  | 0,33 |
| 15 | ½” | 10 | 30 | 60 | 40 | 102 | 31 |  |  | 0,33 |
| 20 | ¾” | 13 | 34 | 68 | 47 | 105 | 36 |  |  | 0,43 |
| 25 | 1” | 17 | 36 | 72 | 47 | 105 | 42 |  |  | 0,63 |
| 32 | 1 ¼” | 22 | 44 | 88 | 60 | 142 | 53 |  |  | 1,04 |
| 40 | 1 ½” | 25 | 49 | 98 | 65 | 152 | 60 |  |  | 1,64 |
| 50 | 2” | 32 | 55 | 110 | 68 | 160 | 72 |  |  | 2,24 |