Zawór kulowy			V-003HP

- 1 częściowy, polerowany

- redukcja przepływu

- gwint DIN 2999/BSP lub NPT

- ciśnienie WOG 	56 bar / 800 psi

- uszczelnienie	 PTFE

- temperatura 	–29 C do +200 C

| lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 |
| 2 | kula | 316 |
| 3 | gniazdo | PTFE |
| 4 | część wewnętrzna | 316 |
| 5 | trzpień | 316 |
| 6 | uszczelka | 304 |
| 7 | dławica | teflon |
| 8 | podkładka | 316 |
| 9 | nakrętka | 316 |
| 10 | uchwyt | 304 |
| 11 | nakładka | plastik |

| wymiary mm |
| --- |
| DN |  | A | B | C | D | E |  |  |  | kg/szt |
| 8 | ¼” | 5 | 20 | 40 | 27 | 60 |  |  |  | 0,33 |
| 10 | 3/8” | 8 | 23 | 46 | 31 | 62 |  |  |  | 0,33 |
| 15 | ½” | 10 | 28 | 56 | 55 | 100 |  |  |  | 0,33 |
| 20 | ¾” | 13 | 31 | 63 | 63 | 103 |  |  |  | 0,43 |
| 25 | 1” | 17 | 37 | 74 | 63 | 105 |  |  |  | 0,63 |
| 32 | 1 ¼” | 22 | 44 | 88 | 73 | 145 |  |  |  | 1,04 |
| 40 | 1 ½” | 25 | 48 | 96 | 73 | 140 |  |  |  | 1,64 |
| 50 | 2” | 32 | 55 | 109 | 77 | 163 |  |  |  | 2,24 |